Bufferoplossingen nodig voor verdunning van eiwitten:

- TBS (10 mM, 150 mM NaCl) Tris-buffered saline pH7.4

molecular weight NaCl = 58.44 g/mol

molecular weight Tris= 121.14 g/mol

In 100 ml: 	0.1  l  * 0.15 M *   58.44 g/mol = 0.8766 g NaCl

0.1  l  * 0.01 M * 121.14 g/mol = 0.1211 g Tris

In 200 ml: 	0.2  l  * 0.15 M *   58.44 g/mol = 1.7532 g NaCl

0.2  l  * 0.01 M * 121.14 g/mol = 0.2422 g Tris

Bijstel pH tot 7.4 met HCl

Eiwit oplossing:

10-1 μg/ml eiwitten in buffer.

Monster maken:

20 μl eiwit oplossing op een op metalen puck gelijmde, en net gespleten mica schijfje.

Enkelen minuten laten inkuberen, afspoelen met zuiver water.

Drogen onder stromende stikstof.